2005年採暖散熱器產品品質抽查合格率78.9% 採暖散熱器產品品質國家監督抽查結果 國家質檢總局 產品品質監督司 在種類繁多的採暖產品中，散熱器產品應用最早、產量大、綜合成本低，市場佔有率較高。散熱器作為一種承壓採暖裝置，必須確保在高溫、強壓穩定運行的同時，具有良好的散熱性能。近年來，散熱器行業形成了多材質、多品種全面發展，尤其是鋁制、鋼制、鋼鋁複合、銅鋁複合等輕型散熱器類產品發展迅速。 為保障消費者的合法權益，促進行業的健康發展，國家質檢總局對採暖散熱器產品品質進行了國家監督抽查。共抽查了北京、天津、河北、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、山東、河南、甘肅、浙江、山西、廣東等13省市57家企業生產的57種產品，合格45種，產品抽樣合格率為78.9%。 本次抽查中反映出的產品品質問題主要有： 1、散熱量（熱工性能）低於標準要求。本次抽查中有9種產品散熱量指標未達標，占不合格產品總數的75%。其中有1種產品的散熱量實測值為92W/柱（標準值為149 W/柱），低於標準規定的要求。這樣的產品在使用時，同樣的時間內達不到取暖的效果。 2、螺紋精度不合格。本次抽查中有5種輕型散熱器產品螺紋精度不合格，占不合格產品總數的42%。散熱器必須通過螺紋聯接才能構成迴圈採暖系統，而螺紋精度不合格易造成散熱器聯接不好，甚至不能正常組裝，既使勉強組裝聯連，也易在螺紋聯接處漏水、滲水。 3、外形尺寸，形位公差不合格。本次抽查中有9種產品在外形尺寸的高度、寬度、厚度、平面度、垂直度等不同程度上存在問題，占不合格產品總數的75%。國家標準規定高度或中心距600 mm尺寸的極限尺寸偏差為±2.0mm，抽查中發現有的產品極限尺寸偏差為±2.8mm、±3.4mm。在實際使用中造成產品和預訂有差距，影響組裝連接。 4、螺紋中心距尺寸超差。本次抽查中有4種產品該項不合格，占不合格產品總數的33.3%。這些不合格產品中有2種是鑄鐵散熱器，螺紋中心距指標對鑄鐵散熱器的品質控制非常關鍵，鑄鐵散熱器有組裝要求，螺紋中心距專案不合格將直接導致散熱器片與片之間無法組裝影響使用。 針對本次抽查中反映出的產品品質問題，國家質檢總局將責成各地品質技術監督部門，嚴格按照相關法律法規，對本次抽查不合格的企業依法進行嚴肅處理，並限期整改。督促企業提高機械加工能力，提高對國家標準的瞭解，提高企業品質管制水準，促進散熱器行業整體品質水準的提高。同時，公佈抽查中品質較好的產品及其生產企業名單，引導消費者選購，為消費者創造一個放心滿意的消費環境。 採暖散熱器產品品質國家監督抽查結果紅黑榜 採暖散熱器產品品質國家監督抽查部分品質較好的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 產品名稱; 商標; 型號; 生產日期. 1; 河北聖春散熱器股份有限公司; 灰鑄鐵橢柱翼型散熱器; 聖春; SC(WS)TTZY2-6-6-8(745); 2005-07. 2; 北京森德散熱器有限公司; 鋼管散熱器; 森德; 3067; 2005-07-01. 3; 浙江努奧羅散熱器有限公司; 鋼制橢圓管散熱器; 努奧羅; NDRT-8/045; 2005-07-12. 4; 北京三葉散熱器廠; 銅鋁複合對流散熱器; 三葉; SYTL500/445×10-1.0; 2005-07-12. 5; 瀋陽吉水散熱器有限公司; 全銅水道140型散熱器; 吉水; TZY140-6-75/600-1.0; 2005-07. 注：排名不分先後。 採暖散熱器產品品質國家監督抽查部分品質較差的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 產品名稱; 商標; 型號; 生產日期; 不合格項目. 1; 內蒙古天賦旅遊度假有限公司採暖製造分公司; 銅鋁複合散熱器; 天賦; LT-6/5-1.0; 2005-07-24; 同側進出口中心距,螺紋精度. 2; 河南宏陽鋼襯有限公司; 鋼制衛浴散熱器; 宏陽; 13+1; 2004-08; 散熱量,螺紋精度. 3; 冀州市明春暖氣片製造有限責任公司; 灰鑄鐵柱翼型738散熱器; 永春; TZY3-6-6-738; 2005-05; 散熱量,高度,寬度,同軸度. 4; 高密市海星暖通設備有限責任公司; 鋼制柱型散熱器; 晨旭; GZS-6/1.0; 2005-07; 散熱量,高度. 注：排名不分先後。 採暖散熱器消費小常識 1、選用國內大企業和民族品牌的產品。目前，國內大企業正致力於品質穩定性、設計工藝、生產自動化等方面，縮小與國外企業的差距，且生產理念符合國情。 2、購買前一定要瞭解自己所居住地區的水質情況、供暖系統的供暖方式（如分戶供熱還是社區供熱），供暖系統是開式系統還是閉式系統。購買時一定要弄清產品的使用條件，如一些企業在產品說明書上明確標注，產品適用於閉式系統、迴圈水質需為中性、非採暖期時散熱器要滿水保養等使用條件。 3、購買一家企業的產品時，一般同時購買其配件，以避免其他廠家的配件與散熱器不匹配而造成安裝或使用中的意外，或出現意外時，責任無法界定。 4、散熱器防腐，目前都是企業自行採取技術措施保證其品質，故購買時一般要看是否有正規保險公司投保。並要求出具相應檢測報告，在產品合格證中沒有明示散熱量的產品不要購買。 5、安裝時要請社區物業管理部門或生產廠指定的人員進行安裝、維護。