老視鏡產品品質國家監督抽查結果—2005年老視鏡產品品質抽查合格率78.0% 國家質檢總局 產品品質監督司 老視鏡主要是為了滿足眼鏡老花人群的需要。由於眼睛老花是一種生理現象，隨著年齡逐漸增長，晶狀體彈性逐漸減退，晶狀體逐漸纖維硬化，失去可塑性造成的。老視鏡的使用，對人們提高生活品質，起到了不可或缺的作用。 為了維護廣大消費者的利益，促進行業的健康發展，國家質檢總局對老視鏡產品品質進行了國家監督抽查，共抽查了北京、福建、廣東、江蘇、山東、上海、浙江等7個省市50家企業生產的59種產品，合格46種，產品抽樣合格率為78.0％。 本次抽查中發現的主要品質問題有： 1、光學中心水準距離不達標。本次抽查中有10種產品該項不合格，光學中心水準距離關係到不同瞳距消費者能否選用適合自己的老視鏡。若消費者的瞳距與所選購老視鏡的光學中心水準距離之間的差異超過標準規定的要求，會引起配戴者視力疲勞。 2、度數偏差超標。本次抽查中有2種產品該項不合格，度數偏差最大值為0.30DS(標準規定≤0.12DS)。 3、標識不符合標準要求。本次抽查中有6種產品未標光學中心水準距離；有3種產品沒有標注執行標準或標注錯誤。 針對本次抽查中反映出的產品品質問題，國家質檢總局要求各地技術監督部門對不合格的企業要依法加大後處理力度。同時加大對眼鏡產品日常監督檢驗的力度，切實保護消費者的利益。 老視鏡產品品質國家監督抽查結果紅黑榜 老視鏡產品品質國家監督抽查部分品質較好的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 商標; 規格型號; 生產日期. 1; 廈門市萬成光學工業有限公司; 夕陽紅; +3.00D; 200506. 2; 無錫夢卡迪光學有限公司; 夢卡迪; +1.00D; 200503. 3; 北京福美達貿易有限公司; 菲律康; +2.00D; 200503. 4; 上海睛亮光學眼鏡有限公司; 博林; +2.50D; 200408. 5; 江陰市眼鏡廠; 方圓; +4.00D; 200505. 注：排名不分先後。 ## 老視鏡產品品質國家監督抽查部分品質較差的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 商標; 規格型號; 生產日期; 主要不合格項目. 1; 丹陽市開發區潔翔眼鏡廠; 新貴族; +2.50D; 200501; 球鏡頂焦度偏差,光學中心水準距離偏差,標誌. 2; 上海市閘北區華士眼鏡商店; 華士; +3.50D; 200504; 球鏡頂焦度偏差,光學中心水準距離偏差,標誌. 注：排名不分先後。 如何選購、配製一副合適的老視鏡 首先要到正規的、信譽較好的眼鏡店去找合格的驗光師，並告知其所配眼鏡的用途，如：該副眼鏡是遠用還是近用。驗光師會進行驗光，然後開出一張配鏡處方單，處方單上應標明所配眼鏡的基本參數：球鏡；柱鏡（若有）；柱鏡軸位（若有）；Add（近用時的下加光）；瞳距（包括遠用和近用2個瞳距）。 根據驗光處方單，配合自己的臉型、參數和價格來挑選合適的眼鏡架和眼鏡片，眼鏡店會按照驗光處方單的參數和要求進行加工製作，製作完成的眼鏡，其各項指標應符合國家標準規定的要求。 在現場選購老視鏡，特別值得提醒的是，要由專業人員幫助，以確保所選老視鏡的光學中心水準距離與你的瞳距相匹配。 一、如何選擇眼鏡架 在選擇眼鏡架時，要注意所選鏡架尺寸與本人瞳距儘量匹配，因為這一選擇直接影響到所配眼鏡的內在光學品質和配戴舒適性。 對鏡架品質的識別主要可考慮以下幾條： 1、彈性好的鏡架一般品質較好。 2、鍍層光滑亮澤的鏡架品質較好。 3、焊點光滑、小而均勻的鏡架品質較好。 4、零部件裝配緊密者為好。 5、左右鏡圈尺寸、形狀必須完全一樣，鼻樑對稱。 二、如何選擇眼鏡鏡片 一般而言，眼鏡鏡片可分為兩大類，即玻璃鏡片和光學樹脂鏡片。 玻璃鏡片包括光學玻璃鏡片及高折射率鏡片（即通常所說的超薄片），其硬度高、耐磨性能好，一般其品質及各項參數不會隨時間而改變，但是玻璃鏡片的抗衝擊性及重量方面要略遜於樹脂鏡片。 樹脂鏡片一般要比玻璃鏡片輕得多，且抗衝擊性能要優於玻璃片，但其表面硬度較低，比較容易被擦傷。樹脂鏡片及鍍膜鏡片由於其特性較軟，所以平時應注意不要讓鏡面直接接觸硬物，擦洗時最好先用清水（或摻合少量洗潔精）清洗，然後用專用試布或優質棉紙吸幹眼鏡片上的水滴。此外，在環境條件較差的地方應慎用鍍膜鏡片，以免沾上汙物難以清洗。