天然花崗石、大理石建築板材產品品質國家監督抽查結果 2005年天然花崗石、大理石建築板材產品品質抽查合格率86.7% 國家質檢總局 產品品質監督司 隨著人民生活水準的進一步提高，天然石材產品越來越多地應用於建築外牆及內牆表面的高檔裝飾中，天然石材產品越來越受到建築工程和家庭的青睞，石材產品年消費量逐年遞增，我國石材年產量和出口量已居世界第一。 為進一步規範企業的生產和提高產品品質，促進行業的健康發展，國家質檢總局對天然花崗石、大理石建築板材產品品質進行了國家監督抽查，共抽查了北京、上海、山東、福建、廣東、四川等6個省、直轄市29家企業生產的30種產品，合格26種，產品抽樣合格率為86.7%。 本次抽查依據相關國家標準對產品的外觀品質、長度偏差、寬度偏差、厚度偏差、平面度公差、角度公差、鏡向光澤度及天然花崗石的放射性核素項目進行了檢測。通過連續幾次的國家監督抽查，企業嚴格控制放射性核素限量，本次抽查中放射性核素限量專案全部合格。抽查結果表明，市場佔有率較高的大型企業產品品質較好。 本次抽查中發現的主要品質問題： 一是長度和寬度偏差不合格。本次抽查中有2種產品長度、寬度尺寸不符合標準要求。 二是鏡向光澤度未達標。本次抽查中有2種產品的鏡向光澤度項目不合格，其中1種產品檢測值僅為21光澤單位，遠低於標準規定的不低於70光澤單位的要求。 針對本次國家監督抽查結果，國家質檢總局將責成有關品質技術監督部門，嚴格按照有關法律法規規定的要求，對本次抽查中產品品質不合格的企業限期整改，嚴格復查。國家質檢總局將繼續對該類產品品質進行跟蹤抽查，重點抽查放射性核素限量直接涉及人體健康指標，為消費者創造放心滿意的消費環境。 天然花崗石、大理石建築板材產品品質國家監督抽查結果紅黑榜 天然花崗石、大理石建築板材產品品質國家監督抽查部分品質較好的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 商標; 規格; 型號; 生產日期. 1; 山東冠魯建材工業集團公司; 冠魯石材; (600×600×20)mm; 山東白麻; 2005-07. 2; 環球石材(東莞)有限公司; （524×325×25）mm; 寶金石; 2005-08-04. 3; 深圳康利石材有限公司; 康利; （1000×1000×25）mm; 世紀米黃; 2005-08-03. 注：排名不分先後。 天然花崗石、大理石建築板材產品品質國家監督抽查部分品質較差的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 規格; 型號; 生產日期; 不合格項目. 1; 廣州市威洋石材有限公司; 工程板; 大花綠; 2005-07-30; 長度偏差,寬度偏差,鏡向光澤度. 2; 雲浮市永光兄弟石材有限公司; 工程板; 白沙米黃; 2005-08-02; 寬度偏差,角度公差,鏡向光澤度. 注：排名不分先後。 天然石材小常識 天然石材在建築裝飾領域裏，從古至今被廣泛應用。現在除了高檔飯店、廣場、商店、寫字樓等公共場所外，隨著老百姓生活水準的提高，石材也走進了千家萬戶。天然石材的裝飾效果純樸、自然、高貴華麗，為古今中外首選的天然裝飾材料。 所謂天然石材，實際上是天然花崗石、大理石、石灰石、板石、砂岩和其他次寶石級石材的總稱。目前國內最常使用的是花崗石和大理石。 花崗石：不同於地質上的花崗岩，包含所有矽酸鹽礦物。一般為粒狀火成岩，主要成分為石英和長石，質地堅硬，加工難度大，但加工後光澤度高。在家裝時最適合用於臺面、地面，尤其是黑色系列花崗石，用於廚房、衛生間的臺面，它不易污染，耐酸、鹼性好，又因其耐磨損，更適合用於地面。隨著加工技術的不斷改進，可以加工成各種不同效果，如鏡面、亞光面、荔枝面、火燒面、仿古面、蘑菇面等，有種返璞歸真的效果。天然花崗石在家裝中使用廣泛，是很好的天然裝飾材料。 天然大理石：不同於地質上的大理岩，包含所有碳酸鹽礦物。大理石屬變質岩，可以被拋光，它的主要成分為方解石、白雲石等。大理石放射性水準極低，是完全綠色的純天然裝飾材料。大理石按紋理、花紋走向排序安裝，可以達到理想的藝術裝飾效果。它既可用於室內裝修，如窗臺面、地面、牆面等，也可以作為藝術品的製造，像各種雕塑、花瓶，還有高檔燈飾等。近年來隨著加工技術不斷提高，大理石可加工成薄板、超薄板，使用2.5mm～5mm厚的板材製作成各種複合板，使之更加廣泛地用於衛生間、牆面裝飾，比人造陶瓷更美觀、高檔。大理石除了以上優點外，也有一定的缺陷，如天然大理石紋理明顯、花紋、色差較大、不耐磨、易碎等，在選購時應加以注意。 石材產品在使用中也會出現一些問題，如返漿、白華、鏽斑等，給石材的應用也造成了一定影響，但近些年國內外對石材技術研究不斷深入，隨之而產生了一些新的石材附加產品，如用於防止石材出現白華、返漿的各種不同的石材防護劑、防汙劑，去除污染的防銹劑等，還有一些新的技術，如用於地面的拋光劑、水晶膜等，使大理石地面更加堅硬、耐磨、光亮持久、耐用。正確使用好這些石材附屬產品，保持石材的天然品質，確保天然石材成為任何人造材料無法替代的建築裝飾材料。