2005年溶劑型木器塗料產品品質抽查合格率57.2% 國家質檢總局 產品品質監督司 溶劑型木器塗料是指用於木質材料及木製品表面塗刷的一類塗料，近幾年來隨著人民生活水準的不斷提高和建築裝飾裝修材料的日新月異，塗料的品種、用途也越來越廣泛。 為進一步規範生產企業和提高產品品質，國家質檢總局組織對溶劑型木器塗料產品品質進行了國家監督抽查，共抽查了廣東、上海、江蘇、浙江、江西、河南、河北、山東、山西、福建、陝西、遼寧、湖南、湖北、重慶、四川等16個省市 58家企業生產的58種產品，合格53種，產品抽樣合格率為91.4%。 抽查結果表明，大型企業產品品質較好。本次抽查了大型企業的16種產品，合格16種，產品抽樣合格率為100%；抽查了中小型企業的42種產品，合格37種，產品抽樣合格率為88.1%。 本次抽查中發現的品質問題主要是： 1、苯超標。強制性國家標準GB18581-2001《室內裝飾裝修材料溶劑型木器塗料中有害物質限量》規定苯含量≤0.5%。本次抽查中有1種產品的苯含量為0.8%，超過標準規定要求的60%。 2、游離甲苯二異氰酸酯（簡稱游離TDI）未達標。本次抽查中有1種產品該項不合格。游離TDI是一種有毒物質，吸入人體能與人體蛋白質反應，其蒸汽是一種粘膜刺激性物質，對眼和呼吸系統具有很強的刺激作用。 3、閃點低。閃點是一項安全指標，閃點低的油漆在運輸和施工過程中易發生火災。強制性標準HG2454-1993《聚氨酯清漆（分裝）》規定閃點不低於26℃，本次抽查中發現有1種產品的閃點僅有16℃。 4、物理性能（固體含量、細度、粘度）不合格。物理性能是直接影響塗裝效果的重要指標，本次抽查中有5種產品的物理性能不合格，其中，有2種產品細度不合格，有2種產品粘度不合格，有1種產品固體含量不合格。 針對本次抽查中反映出的產品品質問題，國家質檢總局將責成各地品質技術監督部門，嚴格按照有關法律法規的要求，對本次抽查中產品品質不合格的企業依法進行處罰，並限期整改，督促企業加強對溶劑型木器塗料的苯含量、游離TDI含量以及閃點、細度、粘度、固體含量等指標的控制，提高企業品質管制水準，促進行業整體品質水準的提高。同時，公佈一批抽查中品質較好的產品及其生產企業名單，以引導消費者選購，為消費者創造一個放心滿意的消費環境。 溶劑型木器塗料產品品質國家監督抽查結果紅黑榜 溶劑型木器塗料產品品質國家監督抽查部分品質較好的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 產品名稱; 商標; 規格型號; 生產日期. 1; 廊坊立邦塗料有限公司; 清雅7系半光套裝; 立邦; Ⅰ型; 2005-06-09. 2; 廣東嘉寶莉化工有限公司; 康源特亮金剛清 面漆; 嘉寶莉; 5kg/組; 2005-07-27. 3; 廣東華潤塗料有限公司; 半光清面漆; 華潤; 5kg/組; 2005-07-22. 4; 江蘇大象東亞制漆有限公司; 半啞光清漆; 大象; 5kg/套; 2005-07-25. 5; 上海阿帝蘭實業發展有限公司; 三星亮光木器漆; 阿帝蘭; 5kg/組; 2005-07-06. 6; 中山市巴德士化工有限公司; 超級抗劃痕半啞 清漆; 巴德士; 5kg/組; 2005-07-23. 7; 佛山市順德區華隆塗料實業有限公司; 怡香半啞清面漆; 華隆; 5kg/組; 2005-07-18. 8; 廣東美塗士化工有限公司; 清韻淺色板材啞光清漆; 美塗士; 5kg/組; 2005-07-02. 9; 上海申真企業發展有限公司; (BF150)鱷魚全能 高級套裝漆; 鱷魚漆; 5kg/套; 2005-07-22. 10; 山東昌裕集團聊城齊魯漆業有限公司; 高品位聚酯漆; 齊魯; 4kg/組; 2005-07-21. 注：排名不分先後。 溶劑型木器塗料產品品質國家監督抽查不合格產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 產品 名稱; 商標; 規格 型號; 生產日期 （批號）; 主要不合格 項目. 1; 大連德克塗料廠; 聚氨酯清漆; 0.8kg/桶; 2005-07-25; 苯；閃點. 2; 武漢雙虎塗料有限公司; 爽清型全啞清面漆; 雙虎; 5kg/組; 05070115; 細度；粘度. 3; 中國兵器工業第二O四研究所化工塗料廠; (白色)聚酯聚氨酯漆; 金雅閣; 500ml/瓶; 2005-07-11; 固體含量；粘度. 4; 瀋陽化工油漆廠; 保時通健康聚酯漆; 金飛馬; 5kg/組; 2005-04-23 20050423717; 游離甲苯二異氰酸酯. 5; 佛山市順德區派爾化工實業有限公司; 低氣味健康啞光白; 派爾; 5kg/組; 2005-07-25 2005072508; 細度. 注：排名不分先後。 溶劑型木器塗料選購小常識 一、產品的選購 1、選擇售後服務好的家居市場或油漆專賣店購買，發現品質問題能及時更換。 2、要貨比三家，對同一品牌，同一包裝的油漆，要從價格、品質、服務等方面綜合考慮。 3、溶劑型木器塗料有高光、亮光、亞光、平光，消費者可根據家庭的裝飾效果以及自己的愛好選擇。 4、聚氨酯漆的產品品質除符合國家標準或技術監督部門備案的企業標準外，還必須符合強制性國家標準GB18581-2001《室內裝飾裝修材料溶劑型木器塗料有害物質限量》中規定的各項技術指標。 二、產品的使用 1、使用前應嚴格按使用說明書中的配比進行，按施工要求添加配套的稀釋劑稀釋至施工粘度。 2、各組分調配後，充分攪勻並靜置15分鐘左右時間，以利兩組分間進行先期熟化反應和消除攪拌時產生的氣泡。 3、噴塗或刷塗時應嚴格控制塗膜厚度，過厚的濕塗膜乾燥時間長，易吸收空氣中水分使塗膜發白起泡。 4、注意施工時層間間隔時間的控制，過短的層間間隔極易造成塗膜氣泡、皺皮、發白等病態。 5、使用後的聚氨酯漆的固化劑要密封，以免長期與空氣接觸反應固化失效。 6、避免在陰雨季節、空氣濕度高的天氣進行施工。尤其是在濕度高的天氣進行噴塗易造成塗膜發白現象。 7、在陰雨天氣塗刷的門套等不能疊加堆放，以免傢俱表面產生黴變發黑現象。 8、乳膠塗料多用於塗刷牆體，聚氨酯樹脂塗料多用於塗刷牆裙、傢俱、房門等部位。有的聚氨酯樹脂塗料中含較多的游離TDI，在塗刷揮發過程中，將會導致乳膠塗料泛黃。因此應避免乳膠塗料和聚氨酯樹脂塗料同時施工，最好是在聚氨酯樹脂塗料完全乾燥後再刷乳膠塗料，可避免泛黃現象。 9、聚氨酯漆的貯存期一般為1年，購買時用力搖晃鐵桶，桶內應有液體的振盪感。如沒有振盪感，說明油漆固化、失效。 三、傢俱經過油漆塗飾後，按下列方法保養： 1、油漆塗刷乾燥後的傢俱，不放在太陽直射的視窗或閘邊，以免紫外線長期照射、導致漆面乾裂粉化。 2、漆好的傢俱、嚴禁用塑膠布或報紙長期覆蓋。以免漆膜發粘、失去光澤。 3、傢俱沾有污垢可用抹布蘸少量洗衣粉或洗潔精擦拭，然後用清水、抹布擦乾淨。 4、傢俱應避免用利器刻劃，也不要用其他堅硬的東西碰撞。 5、開水杯、熱飯鍋最好不要直接與塗飾面接觸，應用襯墊，以免燙壞漆膜。 6、傢俱的漆膜損壞處、應及時補漆。以免木材膨脹，造成起泡、脫皮現象。 四、在施工中出現問題的處理： 1、流掛 垂直面施工時，部分塗料有流淌的現象，輕者像淚水下掛，重者像帳幕下垂，這就是流掛。產生這種現象的原因：①塗料太稀②固化時間太快③施工環境溫度過低④塗刷沾漆太多⑤噴漆時噴嘴口徑太大，噴槍壓力不均勻。防治措施：①控制施工粘度在14-25s之間（夏天偏低些，冬天控制偏高一些）②盡可能使施工環境溫度保持在20-30℃的範圍內③控制適宜的噴槍走速及噴塗厚度④控制噴槍壓力⑤刷塗時沾漆不能過多。 2、滲色 在塗刷面漆後，面漆中的溶劑將底層漆及部分顏料溶解析出，並滲到面漆中，便造成滲色現象。防止出現滲色，必須等底層幹透後才施工面漆。 3、泛白 泛白是聚氨酯漆常出現的問題，遇到這種情況，大部分是施工不當造成的。聚氨酯漆塗刷後，漆膜上有時產生較微的白霧狀現象稱為泛白。產生漆膜泛白的最主要因素是空氣的相對濕度過大。施工環境溫度較低，相對濕度較大（一般大於80%）。或者塗料中溶劑含量高，且又輕，揮發時使漆膜表面溫度降低，濕空氣在漆膜表面產生冷凝，造成漆膜泛白，另外漆膜塗刷過厚，噴塗系統和稀釋溶劑中有少量水，也能使漆膜泛白。出現泛白後可以用細木砂紙打磨，除去浮灰後再進行施工。