白乳膠產品品質國家監督抽查結果 2005年白乳膠產品品質抽查合格率84.3% 國家質檢總局 產品品質監督司 白乳膠是裝飾裝修行業用量較大的一種輔助材料。白乳膠因其具有粘結性能好、安全環保、節約資源等優點，深受人們的青睞和重視。它的應用日益廣泛，當前已成為我國重點發展的乳液類膠粘劑之一。 為了進一步提高產品品質，促進行業的健康發展，國家質檢總局對白乳膠產品品質進行了國家監督抽查。共抽查了北京、天津、河北、遼寧、山西、江蘇、上海、浙江、廣東等9個省、直轄市51家企業生產的51種產品，合格43種，產品抽樣合格率為84.3%。 本次抽查依據強制性國家標準GB 18583-2001《室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質限量》標準的規定，對白乳膠產品的游離甲醛、苯、甲苯+二甲苯、總揮發性有機物等項目進行了檢測。按HG/T 2727-1995《聚乙酸乙烯酯乳液木材膠粘劑》標準的規定，對PH值、粘度等項目進行了檢測。抽查結果表明，本次抽查的17家大中型生產企業產品品質全部合格，且產品品質優於相關標準要求。而本次抽查中發現少數企業生產的產品品質較差。 本次抽查中發現的主要品質問題是： 1、游離甲醛超標。甲醛是一種有毒物質，無色、具有強烈刺激性氣味，對人體健康造成危害。白乳膠產品中甲醛的來源主要是在合成時，殘留在膠中未完全反應的游離甲醛，或是作為佐劑、防腐劑和膠聯劑添加到膠粘劑中，從而引起游離甲醛的超標。本次抽查中有7種產品游離甲醛超標，其含量都在1.1g/kg～1.5g/kg之間，均高於強制性國家標準規定值1.0g/kg的要求。 2、個別產品PH值、粘度不合格。PH值、粘度是影響產品粘結性能的重要指標，PH值超標將會對木材造成一定腐蝕，而粘度不合格則直接影響產品的初粘性。兩項指標最終都在一定程度上影響產品的粘結強度。 針對本次抽查中反映出的問題，國家質檢總局責成各地品質技術監督部門嚴格按照產品品質法等有關法律法規的規定，對本次抽查中產品品質不合格的企業依法進行處理，並限期整改。同時，公佈一批抽查中較好的產品及其生產企業，引導消費者選購。國家質檢總局將繼續對該類產品品質進行跟蹤抽查，促使白乳膠產品品質水準的提高，為消費者創造放心滿意的消費環境。 白乳膠產品品質國家監督抽查結果紅黑榜 白乳膠產品品質國家監督抽查部分品質較好的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 產品名稱; 商標; 規格; 型號; 生產日期 （批號）. 1; 山西三維集團股份有限公司; 白乳膠; 三維; 0.5公斤/桶; BRJ-XBZI; 200508092-3. 2; 北京鑫有化工粘合劑有限責任公司; 聚乙酸乙烯酯乳膠; 華表; 1公斤/桶; BJ-230B; 2005071261. 3; 浙江靈橋汽化工貿有限公司; 聚醋酸乙烯乳液; 靈橋; 0.5公斤/桶; D505; 2005-07-01. 4; 江蘇黒松林粘合劑廠; 聚醋酸乙烯合成乳液; 黒松林; 50公斤/桶; I型; 2005-08-06. 5; 廣州市珠江一江化工有限公司; 白乳膠; 一江; 2.3公斤/桶; 常溫型; YJHI35AI. 6; 撫順合樂化學有限公司; 白乳膠; 哥倆好; 1公斤/桶; HL-001; 2005-07-18. 7; 北京市大郊亭粘合劑廠; 聚乙酸乙烯酯乳液; 白塔; 20公斤/桶; BT-09B; 2005080213. 8; 遼寧呂氏化工（集團）有限公司; 粘板專用膠; 呂氏; 500克/桶; 2005-06-28. 9; 北京生態家園科技發展有限公司; 生態白膠; 生態; 4公斤/桶; LSST-09; 2005-07-27. 10; 廣東鴻達實業有限公司; 白乳膠; 龍馬; 15公斤/桶; A型; 2005-07-02. 注：排名不分先後。 白乳膠產品品質國家監督抽查不合格產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 產品名稱; 商標; 規格; 型號; 生產日期; 不合格 項目. 1; 東莞市山力化工有限公司; 白乳膠; 盈通; 13公斤/桶; 常溫; 2005-07-26; 游離甲醛. 2; 嘉興市巨成化工有限責任公司; 松樹牌白膠; 松樹; 10公斤/桶; I型; 2005-08-02; 游離甲醛. 3; 北京風正建築裝飾材料有限公司; 白乳膠; 闊達; 4公斤/桶; 2005-08-03; 游離甲醛,PH值. 4; 北京瀛海高科粘合劑廠; 白乳膠; 生態白塔園; 4公斤/桶; 2005-08-02; 游離甲醛. 5; 海鹽縣乳膠塗料二廠; 聚醋酸乙烯乳液; 春箏; 9公斤/桶; D505精品、常溫; 2005-07-29; 游離甲醛. 6; 河北師範大學實驗化工廠; 白乳膠; 裕華; 400克/桶; 2005-08-05; 游離甲醛,粘度. 7; 寧波市江北甬橋粘合劑廠; 聚醋酸乙烯; 甬橋; 20公斤/桶; II型; 2005-07-26; 游離甲醛. 注：排名不分先後。 白乳膠產品品質國家監督抽查拒檢企業名單 企業名稱; 備註. 東莞市厚街大江塗料廠; 拒檢. 白乳膠選購常識 消費者在選用白乳膠產品時，注意以下幾點： 1、選擇大型建材超市銷售的產品。大型建材超市講信譽、重品牌，有一套完善的進貨管道，產品品質較為可靠，價位相對合理。 2、選擇名牌企業生產的產品。白乳膠行業發展至今，部分企業在經過多年的曆煉後，已經成長為區域品牌產品。其工藝先進、品質管制體系完善、產品性價比較好。如北京的“華表”、廣東的“一江”、山西的“三維”、浙江的“靈橋”、江蘇的“黑松林”等。 3、要看清包裝及標識說明。注意膠體應均勻，無分層，無沉澱，開啟容器時無刺激性氣味。